Diluant Universal 509

Prezentare:

Diluantul D 509 este un amestec de solventi organici de tipul hidrocarburi aromatice, alcooli, utilizat pentru diluarea grundurilor, lacurilor, emailurilor si vopselelor pe baza de ulei si rasini alchidice aplicate prin stropire.

| ASPECT | Lichid omogen, transparent fara impuritati mecanice |
| --- | --- |
| Culoare, mg K2Cr2O7/ l, max. | 64 |
| Densitatea relativa, d4/20 | 0.800 - 0.850 |
| Distilare: - interval distilare, °C - in interval de distilare, distila, % vol, min | 110 - 200 97 |
| Indice de aciditate, cm³ solutie KOH/100 cm³. max. | 3 |
| Volatilitate relative fata de eter etilic, max. | 50 |
| Compatibilitate cu produsul pentru diluarea caruia este destinat in raport 1:1, vol. | Amestecul trebuie sa fie omogen, uniform si sa nu prezinte tendinta de separare, coagulare sau precipitare. |
| Valabilitate, luni: | 12 |

Caracteristici tehnice:

Mod de utilizare:
 Diluantul D 509 Se utilizeaza ca pentru diluarea vopselelor lacurilor, grundurilor pe baza de rasini alchidice.Se adauga produselor pentru obtinerea vascozitatii de aplicare, proportia de diluare fiind proprie fiecarui produs si specificata in fisa tehnica a acestuia.

Ambalare si transport:
     Ambalarea se face in butoaie metalice TDA cu dop filetat, cisterne auto sau in sticle si flacoane.
     Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, cu teava de esapament pe fata.

Depozitare:
       Produsul este inflamabil. Se depoziteaza la temperature sub 30 de grade C, in spatii bine acoperite si aerisite, ferite de surse de caldura, actiunea directa a razelor solare sau foc deschis.
       Este interzis fumatul, aprinderea chibriturilor sau apropierea de alte surse de foc in timpul manipularii si utlizarii produsului.
       Recipientul in care a fost depozitat se colecteaza cu deseuri speciale periculoase,..

Recomandari:
       Diluantul contine solventi organici cu caracter inflamabil si nociv. Toate operatiile legate de manipulare, transport, depozitare si utilizare se vor desfasura aplicand cu strictete normele de protectia muncii si normele de igiena sanitara.
       Se interzice utilizarea surselor de foc deschis, scantei electrice, electricitate statica, fumatul, contactul cu pielea si mucoasele, inhalarea sau ingerarea vaporilor. Operatiile de aplicare se vor executa in incaperi speciale prevazute cu instalatii de ventilatie si sistem de stingere a incendiilor.

Este nociv prin inhalare. Este indicat a nu se lasa la indemana copiilor. In caz de incendiu se va folosi nisip, praf chimic CO2, apa pulverizata S43, in timpul utilizarii a nu se manca, bea sau fuma.