Determinarea permitivitatii electrice si a

factorului de pierderi la materialele

electroizolante solide

- Chestiuni de studiat :

Se vor utiliza valorile marimilor tgδ si εr pentru diferite materiale electroizolante si se vor compara cu cele din tabelele (existente in indrumar sau inn cursul tiparit). Determinarile se vor face la frcvente f=100 Hz si f=1 kHz.

2.Materiale utilizate :

1-Prespan                                                     6-Azbest

2-Micanita                                                    7-Rasina epoxidica

3-Textolit                                                      8-Pertinax

4-Sticlotextolit                                              9-Polietilena

5-PVC plastificat                                        10-Sticla

3.Formule de calcul :

C0=ε0*Ad;

C0=capacitatea condensatorului cu aer avand configuratia geometrica identica cu cea a condensatorului de incercat;

A=aria suprafetei electrodului, cu diametru D=10 cm;

d=distanta dintre electrozi (egala cu grosimea probei);

Cr=Cx-Cc-Cp

εr=CrC0

Cc=capacitatea cablului de masura; Cc=61 pF

Cr=capacitatea reala a condensatorului de masura;

Cp=capacitatea parazita; Cp=43 pF

εr=8.85*10-12 F/m

RLC=220 V(~)

| Material de incercat | Grosime d | Frecventa f | CX | Cr | Co | εr | tgδ | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | Hz | pF | pF | pF | adimensionale |  |  |
| Sticla | 4.1 | 1000 | 218 | 114 | 169.44 | 0.67 | 0.17 |  |
|  |  | 100 | 226 | 122 | 169.44 | 0.72 | 0.026 |  |
| Polietilana | 0.46 | 1000 | 373 | 269 | 1510.27 | 0.178 | 0.0024 |  |
|  |  | 100 | 373 | 269 | 1510.27 | 0.178 | 0.002 |  |
| Pertinax | 0.78 | 1000 | 387 | 283 | 890.67 | 0.317 | 0.013 |  |
|  |  | 100 | 380 | 276 | 890.67 | 0.3 | 0.020 |  |
| Pasina epoxilica | 2.96 | 1000 | 176 | 72 | 234.7 | 0.3 | 0.005 |  |
|  |  | 100 | 177 | 73 | 234.7 | 0.3 | 0.002 |  |
| Azbest | 1.04 | 1000 | 237 | 133 | 66.8 | 0.199 | 0.06 |  |
|  |  | 100 | 269 | 165 | 66.8 | 0.247 | 0.148 |  |
| PVC plastificat | 0.82 | 1000 | 375 | 271 | 847.22 | 0.319 | 0.064 |  |
|  |  | 100 | 408 | 304 | 847.22 | 0.35 | 0.068 |  |
| Sticlotextolit | 1.82 | 1000 | 275 | 171 | 381.71 | 0.44 | 0.005 |  |
|  |  | 100 | 275 | 171 | 381.71 | 0.44 | 0.006 |  |
| Micanita | 0.82 | 1000 | 310 | 206 | 847.22 | 0.24 | 0.14 |  |
|  |  | 100 | 318 | 214 | 847.22 | 0.25 | 0.25 |  |
| Prespan | 1.48 | 1000 | 480 | 376 | 469.4 | 0.43 | 0.016 |  |
|  |  | 100 | 656 | 552 | 469.4 | 0.67 | 0.018 |  |
| Textolit | 1.88 | 1000 | 336 | 232 | 369.53 | 0.62 | 0.19 |  |
|  |  | 100 | 536 | 432 | 369.53 | 1.17 | 0.442 |  |

Exemplu de calcul pentru micanita :

Cr=Cx-Cc-Cp

Cr=310-61-43=206

Cr=318-61-43=214

C0=ε0*Ad=8.85*10-12*π∗D24∗d=8.85*10-12*3.14∗1004∗0.82=847.22 pF

εr=CrC0=206847.22=0.24

εr=CrC0= 214847.22=0.25