Determinarea unor proprietati magnetice ale materialelor magnetic dure (magneti permanenti)

1. Chestiuni de studiat

1.1 Determinarea curbei de magnetizare

1.2 Determinarea inductiei remanente Br

1.3 Determinarea campului magnetic coercitiv HC

1.4 Determinarea caracteristicii BH in functie de intensitatea campului magnetic si determinarea indicelui de calitate (BH)max.

2. Materiale utilizate

2.1 Magnet metalic AlNiCo

2.2 Ferita de bariu

3. Modul de experimentare

3.1 Se stabileste pozitia de magnetizare si de demagnetizare a inversorului K

3.2 Se pune inversorul K in pozitia de magnetizare si se magnetizeaza pana la saturatie, materialul studiat

3.3 Se determina inductia remanenta, Br

3.4 Se pozitioneaza inversorul K pe pozitia de demagnetizare si se determina curba de demagnetizare

4. Relatii de calcul utilizate

Hm=[2/0*lm)]*(B1*1/2-B2)

Bm= B2

Hm= reprezinta intensitatea campului magnetic din materialul studiat

B1= inductia din intrefierul dintre polii magnetizorului

Bm= inductia din materialul studiat

5. Montaj utilizat:

T

A

MG – magnetizorul (J-jugul, P1,P2 – poli, B1,B2 – bobine MG)

M – magnet de studiat

R – reostat de reglaj, formate din 3 reostate in serie : 2,5A; 5A; 16A;

K - comutator inversor

T- teslametru

SH – sonda Hall a teslametrului

Tabel de date si rezultate:

| Bm | B1 | Hm | Bm*Hm |
| --- | --- | --- | --- |
| [mT] |  | [kA/m] | [KJ/m3] |
| 290 | - | 0 | 0 |
| 267 | -19.5 | -135.4 | -36.2 |
| 247 | -33.7 | -144.2 | -35.6 |
| 238 | -37.3 | -144.6 | -34.4 |
| 234 | -47.25 | -154.1 | -35.8 |
| 206 | -77 | -178.6 | -36.8 |
| 169 | -104 | -195.4 | -33.1 |
| 151 | -125 | -213.1 | -32.2 |
| 129 | -149 | -232.5 | -29.9 |
| 80 | -185 | -255.1 | -20.4 |
| 18 | -232 | -285.3 | -5.1 |

Exemplu de calcul :

 = 20*10-3 m

 = 7*10-3 m

Hm = [2/(0*lm)]*(B1*1/2-B2) =

=[0.007/(4*3.14*10-7*13*10-3)]*(0.4*0.0205/0.0065-0.03)

=-135.4*106 A/m

Bm*Hm= 267*(-135.4) = -36.2

6. Observatii si concluzii :

Din curba de magnetizare se observa ca variatia liniara a campului magnetic coercitiv aplicat pentru anularea inductiei remanente cu inductia remanenta a magnetului permanent.

Din graphic se obtin valorile :

B2 ≈ 0.29 T

BL ≈ 190 mT

HC ≈ -286 KA/m

HL  ≈190 mT

(BH)max ≈ 37 kJ/m3

Pentru AlNiCo

Pentru Ferita de Bariu